variable        a equal 3.56

dimension       3

boundary        p p p

units metal

atom_style      atomic

lattice fcc ${a} origin 0.0 0.0 0.0

region whole block 0.0 70.0 0.0 75.0 0.0 215.0 units box

create_box 5 whole

create_atoms 1 region whole

set type 1 type/fraction 1 0.35 56890

set type 1 type/fraction 2 0.35 97123

set type 1 type/fraction 3 0.20 85031

set type 1 type/fraction 4 0.05 28950

set type 1 type/fraction 5 0.05 13265

pair_style hybrid eam/alloy lj/cut 10.0

pair_coeff * * eam/alloy fenicrcoal.eam Fe Ni Cr Al NULL

pair_coeff 5 5 lj/cut 0.0100 3.20 10.0

pair_coeff 1 5 lj/cut 0.0102 2.92 10.0

pair_coeff 2 5 lj/cut 0.0111 2.86 10.0

pair_coeff 3 5 lj/cut 0.0097 2.85 10.0

pair_coeff 4 5 lj/cut 0.0092 2.91 10.0

mass 1 55.84 # Fe

mass 2 58.69 # Ni

mass 3 51.99 # Cr

mass 4 26.98 # Al

mass 5 95.95 # Mo

write_data asbuilt_fenicralmo.lmp

thermo          100

thermo_style    custom step pe etotal press pxx pyy pzz

# dump 1 all atom 100 dump_perfect_fenicralmo.atom

minimize 1e-8 1e-12 1000 10000

write_data grape_perfect_fenicralmo.atom

# undump 1

variable coh_energy equal pe/atoms

velocity all create 300.0 12345

fix 1 all npt temp 300.00 300.00 0.01 iso 0.0 0.0 0.1

reset_timestep 0

timestep 0.001

thermo_style custom step temp pe v_coh_energy press pxx pyy pzz

thermo 100

# dump 1 all atom 1000 perfect_fenicralmo.dump

run 10000

write_data perfect_fenicralmo.atom